Przygotowanie danych z analizy TGA:

Wykorzystując umiejętności zdobyte na poprzednich zajęciach wykonaj następujące ćwiczenia:

- zgraj na pulpit następujące pliki:

http://www.rwrobel.zut.edu.pl/pliki_nano/CNT_DWD_czyste.txt

http://www.rwrobel.zut.edu.pl/pliki_nano/CNT_Puder.txt

Otwórz pierwszy plik w Excelu,

- przygotuj wykresy wraz z opisem osi:

- temperatura = f(t)

- masa = f(t)

- dm/dt = f(t)

- deltaT = f(t)

- m = f(temperatura)

- dm/dt = f(temperatura)

- delta = f(temperatura)

- na podstawie danych zawartych w nagłówku pliku tekstowego przelicz ubytek masy na ubytek procentowy.

- Przygotuj wykres, na którym będą dwie funkcje: masa=f(temperatura) oraz dm/dt=f(temperatura).

Każda z funkcji musi mieć swoja oś rzędnych

- Przygotuj wykres, na którym będą dwie funkcje: masa=f(temperatura) oraz dm/dt=f(temperatura).

Każda z funkcji musi mieć swoja oś rzędnych dla danych z obu plików TGA.

- przesuń wykresy dm/dt=f(temperatura) względem siebie

- Wczytaj funkcję dm/dt = f(temperatura) do programu MagicPlot i dopasuj 3 komponenty dla danych TGA „CNT DWD czyste”. Wyznacz maksima położeń komponentów oraz ich powierzchnie. Oszacuj udziały procentowe poszczególnych komponentów

- Wczytaj funkcję dm/dt = f(temperatura) do programu MagicPlot i dopasuj 2 komponenty dla danych TGA „CNT puder”. Wyznacz maksima położeń komponentów oraz ich powierzchnie. Oszacuj udziały procentowe poszczególnych komponentów

2. Ćwiczenie rachunkowe

Oszacuj powierzchnię właściwą wyrażoną [m2/g] grafenu. Rachunki wykonaj następująco:

- Znajdź w Internecie odległość wiązania C-C w warstwie grafitowej

- oszacuj liczbę atomów w komórce elementarnej grafenu

- oblicz powierzchnię komórki elementarnej grafenu

- podziel powierzchnię komórki elementarnej grafenu przez jej masę