Ćwiczenia z nanotechnologii:

1. W plikach z analizy TGA zawarte są dane z pochodną zmiany masy po temperaturze. Czasami takie dane nie są  zawarte w oprogramowaniu termograwimetru.

Na podstawie danych z pliku:

http://www.rwrobel.zut.edu.pl/pliki_nano/CNT_DWD_czyste.txt

1. Oblicz w excelu numerycznie pochodne masy po temperaturze. Wynik wyświetl w postaci wykresu dm/dT=f(temperatura). Zastosuj gładzenie numeryczne. Porównaj wynik z danymi pochodnej zawartej w pliku poprzez wyświetlenie obu pochodnych na jednym wykresie.

2. Oblicz pochodną masy po czasie. Wyniki wyświetl na wykresie jako dm/dt=f(t).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pochodna

3. Scałkuj numerycznie metodą prostokątów pole pod krzywą pochodnej.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82kowanie_numeryczne

4. Wstaw krzywą pochodnej i dopasuj komponenty. Porównaj wartość wyznaczonego pola do wyniku z punktu 3.

5. Oszacuj masę cząsteczkową nanorurek jednościennych o długości 100 nm i średnicy 1 nm.